ALAŞEHİR BELEDİYESİ

MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ ALIMI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1- İŞİN KONUSU:

1.1- Bu teknik şartname, ALAŞEHİR Belediyesi hizmetlerinde kullanılan muhtelif araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarında ihtiyaç duyulan madeni yağ ve antifriz alımı için teknik özellikleri kapsar.

MADDE 2- MALZEME VE MİKTARLARI:

2.1- Aşağıda belirtilmiştir.

| S.NO | ÜRÜN AÇIKLAMASI | MİKTAR | BİRİM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAUÇUKLU GRES | 5 | VARİL |
| 2 | BEYAZ GRES | 10 | TENEKE |
| 3 | 68’LİK YAĞ | 5000 | LİTRE |
| 4 | 46’LIK YAĞ | 4000 | LİTRE |
| 5 | 20W-50 MOTOR YAĞI | 4000 | LİTRE |
| 6 | 10W-30 MOTOR YAĞI | 4000 | LİTRE |
| 7 | 5W-30 MOTOR YAĞI (5 LİTRELİK) | 500 | LİTRE |
| 8 | ANTİFİRİZ | 2000 | LİTRE |
| 9 | 10W-40 MOTOR YAĞI | 2000 | LİTRE |
| 10 | 15W-40 MOTOR YAĞI | 3000 | LİTRE |
| 11 | ATF YAĞ | 250 | LİTRE |
| 12 | DOT 4 | 100 | LİTRE |
| 13 | BALATA SPREYİ | 1000 | ADET |
| 14 | PAS SÖKÜCÜ | 200 | ADET |
| 15 | SIVI GRES | 100 | ADET |

MADDE 3- GENEL ŞARTLAR

3.1- YETERLİLİK

3.1.1- İhaleye katılacak firmalar; TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi Laboratuvardan alınmış belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vereceklerdir. Yüklenici bu laboratuvar ile testleri yapacağını beyan edecektir.

3.1.2- Teklif edilen madeni yağlar ve antifrizin ait olduğu madeni yağ lisans sahiplerinin, 10.09.2004 tarih 25579 sayılı resmî gazetede yayımlanan ‘’Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriter Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uyması zorunludur.

3.2- GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.2.1- GENEL ÖZELLİKLER:

3.2.1.1- Satın alınacak malzemelerin tip ve miktarı teknik şartnamede belirtilmiştir. İhale kapsamında olan bütün ürünlerin Teknik Değer Bilgi Formu (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ihaleye katılan firma tarafından kaşeli ve imzalı olarak teklif zarfında sunulacaktır.

3.2.1.2- Ürünler fıçı ambalajlar halinde teslim edilecektir. Eğer istenilen ürün yüklenici firmada fıçı ambalaj halinde değil farklı ambalaj şeklindeyse bu durumu üst yazı ile belirterek teklif zarfında idareye sunacaktır. Eksik miktarlar teneke, bidon ambalajlarla tamamlanabilir.

3.2.2- AMBALAJLAMA:

3.2.2.1- Birim ambalaj üzerinde EPDK Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasa Sunumu Hakkında Tebliğinde yer alan bilgileri bulunacaktır. Yağların ambalajlarında herhangi bir darbe sızıntı ve akma görülmeyecektir. Ambalajlar açılmamış mühürlü, üzerinde Üretici Firma, Madeni Yağın Cinsi, İmal Tarihi olacaktır. Yağ fıçıları paletler üzerinde istifli olacaktır.

3.2.2.2- Ambalajlar ürün teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay içerisinde doldurulmuş olacaktır. Yükleniciye ambalajından dolayı fiyat farkı verilmeyecektir.

3.2.3- TESLİM ALMA:

3.2.3.1- Malzemelerin teslim yeri ALAŞEHİR Belediyesi Fen İşleri Atölyesi Ambar deposudur. Yüklenici firma tarafından Fen İşleri Atölyesi Ambar deposuna getirilecek malzemeler, mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.

3.2.3.2- Ambalaj üzerinde belirtilen ağırlık ile İdare tarafından yapılan ölçüm arasında farklılık çıkması durumunda İdarenin ölçüm değerleri geçerli olacaktır.

3.2.3.3- Yüklenici firma talep edilen yağları sözleşme imzalandıktan sonra 20 (yirmi) gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.

3.2.3.4- Malzemelerin tesliminde herhangi bir gecikme olduğu takdirde idari şartnamede belirtilen oranda günlük gecikme cezası kesilecektir. Gecikme süresinin 10 günü geçmesi halinde idare sözleşmeyi feshedebilir.

3.2.4- GARANTİ ŞARTLARI:

3.2.4.1- Malzemeler teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıl garantili olacaktır. Teslim edilen malzemelerin özürlü çıkması durumunda bu ürünlerin idare araçlarında oluşturduğu hasarlar ve bu araçların kullanılması sonucu hasar gören makine, ekipman vs. hasarları ile 3. şahısların bu durumdan dolayı göreceği maddi manevi zararlar, tazminatlar, hukuki giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.2.5- TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.2.5.1- İhalesi yapılacak olan malzemelerin teknik özellikleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Tablolarda belirtilmiş olan teknik özellikler kalemlere ait istenilen minimum özelliklerdir. İstekli firma tablodaki değerlerin altında ya da istenilen spesifikasyonları ve üretici onaylarından (OEM) eksik özellikteki kalemleri teklif edemez. İstekli firmalar tablolarda belirtilen özellikleri karşılamak zorundadır. Ayrıca istenilen üretici onaylarının en az birinin (OEM) asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ve tüm ürünlere ait TSE belgelerini idareye teslim etmelidir. Üretici onayı (OEM) ve TSE belgeleri olmayan ya da eksik olan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- MADENİ YAĞLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| GRES YAĞI | Damlama Noktası | İşlenmiş Penetrasyon 25°C,(0,1mm) ASTM D 217 | Sabun Cinsi | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Baz Yağın Kimyasal Kin. Viskozitesi (40°C) ASTM D 445 | NLGI Sınıfı ve Rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauçuklu Gres | En az 100 | 220 ile 250 arasında | Kalsiyum | -10 ile 70 arasında | En az 55 | 3 – Yeşil |
| Lityum Sabunlu Gres | En az 185 | 220 ile 250 arasında | Lityum | -40 ile 120 arasında | En az 100 | 3 – Kahverengi |

| Fren Hidroliği | Viskozite 100°C mm²/s ASTM D 445 | Yoğunluk 20°C (g/ml) IP 160 | Kuru Kaynama Noktası (°C) ASTM D 1120 | Islak Kaynama Noktası (°C) SAE J1703 | pH (pH) SAE J1703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOT 4 – Mineral bazlı fren hidrolik sıvısı | 2,0-2,5 | En az 1.000 | En az 250 | En az 150 | En az 7,0 |

| Antifiriz | Donma Noktası (%50) ASTM D 3321 | Kaynama Noktası (%50) ASTM D 1120 | Parlama Noktası (°C) COC ISO 2592 | pH Noktası (%33) ASTM D 1287 | Renk ve Görünüş | OEM Onayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organik, silikatsız ve mono etilen glikol esaslı | En fazla -37 °C | En fazla 175 °C | En az 120 °C | 8 | Pembe-Berrak | MAN 324 Typ SNF |

| Madeni Yağ | Hidrolik Yağı 68 Numara | Hidrolik Yağı 46 Numara | Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı SAE 10W/40 | Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı SAE 20W/50 | Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı SAE 15W/40 | Transmisyon Yağı 10W/30 | Dişli Yağı 80W/90 | Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı SAE 10W/40 | Motor Yağı (DPF’li) SAE 5W/30 | Direksiyon Yağı ATF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yağ Sınıfı | ISO VG 68 | ISO VG 46 | SAE 10W/40 | SAE 20W/50 | SAE 15W/40 | GL-4 | GL-5 | SAE 10W/40 | SAE 5W/30 | ATF2 |
| Yoğunluk 15°C Kg/L ASTM D 1298 | En az 0,87 Kg/l | En az 0,87 Kg/l | En az 0,86 Kg/l | En az 0,870 Kg/l | En az 0,870 Kg/l | En az 0,870 Kg/l | En az 0,890 Kg/l | En az 0,86 Kg/l | En az 0,84 Kg/l | En az 0,85 Kg/l |
| Viskozite 40°C mm²/s ASTM D 445 | 68 | 46 | 90-100 | 140-190 | 115-120 | 60-80 | 140-150 | 110-120 | 65-75 | 35-45 |
| Viskozite 100°C mm²/s ASTM D 445 | 8,0-9,0 | 6,5-8,0 | 14,0-15,0 | 18-20 | 15,5-16,0 | 9,0-12,0 | 14,0-15,0 | 14,0-15,0 | 11,0-12,0 | 7,0-8,0 |
| Viskozite İndeksi ASTM D 2270 | En az 95 | En az 95 | En az 135 | En az 120 | En az 130 | En az 110 | En az 90 | En az 135 | En az 170 | En az 160 |
| Akma Noktası °C ASTM D 97 | En Fazla -20 | En Fazla -20 | En Fazla -35 | En Fazla -30 | En Fazla -40 | En Fazla -45 | En Fazla -25 | En Fazla -35 | En Fazla -35 | En Fazla -40 |
| Parlama Noktası °C ASTM D 92 | En az 220 | En az 220 | En az 225 | En az 220 | En az 200 | En az 230 | En az 190 | En az 200 | En az 200 | En az 180 |
| PERFORMANS SEVİYELERİ VE OEM ONAYLARI | DIN 51524-2,ISO 6743/4, Cincinnati P-68,69,70 Denison HF-0 | DIN 51524-2,ISO 6743/4, Cincinnati P-68,69,70 Denison HF-0 | API CI-4 ACEA E7 MB 228,5 ,MB 228,3, MAN M 3275-1 | API CF-4 / SG KAMAZ Euro-2 | API CJ-4 API CK-4 ACEA E7,E9 JASO DH-2 CAT ECF-3 RVI RLD-3 Volvo VDS 4 MB 228,31 M 3575 | API GL-4 API CF-4/SF MF M 1145 MF M 1135 MF M1143 ZF TE- ML 06B,07B MF M 1145-01/E/140 NH410B | API GL-5 ZF TE-ML 16B,17B 19B,21A MAN 342 Type M1,M2 | API CJ-4 ACEA E6,E7,E9 JASO DH-2 CAT ECF-3 RVI RLD -3 Volvo VDS-4,VDS4,5 MB228,51 MAN M3477,M3677 | ACEA C3 MB229,51, MB 229,31 VW504 00 / 507 00 BMW LL-04 | MAN 339 Z1 MAN 339 V1 MAN 339 L1 MB 236.6 MB 236.6 GM DEXRON II-D Volvo 97335 Allison C-4 |

• AEROSOL ÜRÜNLERININ TEKNIK ÖZELLİKLERİ:

Zincir ve Halat Yağlama Sprey Gresi

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 500 ml metal aerosol kutu koli içi 20 adet ambalajlardaki tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

- Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasına uygun olacaktır.

- Korozyonu önleyici, nem ve suya dayanıklı özelliğe sahip olmalıdır.

- Uygulanan yüzeye tutunması ve damlama yapmaması gereklidir.

- Silikon, reçine ve asit içermez. -10 ° C ile +170 ° C arasında kullanıma uygundur. Anlık +200 °C dayanımı mümkündür.

Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 350 ml metal aerosol kutu ambalajlı üzerinde sabit kullanıma uygun pipet mekanizması olacaktır. Tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

- 360° Dik ve baş aşağı kullanıma uygun olacaktır.

- Pastan dolayı sıkışan parçaları çözüp paslı yüzeylerin gevşemesini sağlamalıdır.

- Su itici ve korozyona karşı koruma sağlama özelliğine sahip olmalıdır.

Balata Temizleme Spreyi

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 500 ml koli aerosol kutu koli içi 30 lu ambalajlardaki tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

- Ambalaj en az 180 C baş aşağı kullanıma uygun olacaktır.

- Fren sistemi, debriyaj parçaları ve tutma özelliği beklenen bilumum parça ve aksamların temizlenmesi için kullanıma uygun olacaktır.

MADDE 4- KONTROL VE MUAYENE:

4.1- 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca çıkarılmış olan "Mal Altınları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ambarına gelen malzemeler tesellüm heyetince istek listesine göre tek tek kontrol edilecektir.

4.2- Teslim edilen malzemelerin Göz Kontrolü ve Laboratuvar Kontrolleri yapılacaktır.

4.2.1- Göz kontrolü: Teslim edilen malzemeler, bu şartnamenin maddelerine göre göz ile kontrol edilecektir.

4.2.2- Laboratuvar kontrolü: Teslim edilen malzemelerden alınacak numunelerin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü başka bir kamu kurumunda ya da ASTM D2270, ASTM D2896, ASTM D7843, ASTM D7590, ASTM D5185 standartlarına uygun 3. Taraf Bağımsız Akredite Laboratuvarlarında kontrol ettirilecektir.

4.3- Laboratuvar kontrolü için aşağıdaki şekilde yol izlenecektir.

4.3.1- İlk olarak yüklenici söz konusu ürünlerin numuneleri için standartlar doğrultusunda hazırlanmış kapakları mühürlenebilen ve üzerinde malzememe bilgilerini yazmak için hazırlanmış etiketi olan kapları her yağ tipi için 3(üç) adet olmak üzere temin edecektir. Numuneler her ambalajdan alındıktan sonra Muayene Kabul Komisyonu ve Yüklenici firma temsilcisi tarafından etiketleri doldurulup imzalanacak ve kapakları mühürlenecektir. Mühürlenen numuneler idare kontrolünde yüklenici tarafından tahlil ve deney için ASTM D2270, ASTM D2896, ASTM D7843, ASTM D7590, ASTM D5185 standartlarına uygun 3.Taraf Bağımsız Akredite Laboratuvarı’na gönderilecektir. Bu analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

4.3.2- Laboratuvarda numunelerin ihale Şartnamesine uygun olup olmadığı incelenecektir. Laboratuvar tarafından tanzim edilen inceleme raporu Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğüne gönderilecektir. Kabul komisyonu tarafından incelenen sonuçlar netice olarak rapor haline getirilecektir. Değerlendirme Teknik Şartname, ihale tarihi itibari ile geçerli olan TSE standartlarına ve Uluslararası standartlara göre yapılacaktır. Sonuçların uygun olmaması halinde durum yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenicinin, durumun tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde yazılı itiraz etmesi halinde 3. Taraf Gözetim Laboratuvarı’nayedeknumuneler gönderilecek ve yüklenicinin itiraz ettiği noktalarda yeniden analiz yaptırılacaktır. Yapılan ikinci analiz sonuçlarına yüklenici tarafından itiraz edilemeyecektir.

4.3.3-Yüklenicinin ilk rapora itiraz etmemesi ve ASTM D2270, ASTM D2896, ASTM D7843, ASTM D7590, ASTM D5185 standartlarına uygun 3. Taraf Bağımsız Akredite Laboratuvarı tarafındanhazırlanan raporda analizlerin istenilen şartlara uygun olmadığının belirtilmesi durumunda, Yüklenicinin İdareye teslim ettiği Madeni yağlar veya antifrizler reddedilir.

4.3.4- Reddedilen malzemelerin bedelleri ödenmeyecek ve yükleniciye iade edilecektir. Bu iade işlemlerinden doğacak her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. İade edilecek olan mallar kesin raporların yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde idare tesislerinden çekilecektir.

4.3.5-Aynı sözleşme süresince yüklenicinin iki defa hileli veya şartnameye uygun olmayan mal teslim etmesi durumunda Sözleşme hiçbir ihtar ve tebliğe gerek kalmaksızın İdare tarafından fesih edilecek ve yüklenicinin bu iş için vermiş olduğu kesin teminat gelir kaydedilecektir.

4.3.6- Yüklenici firma iş makinelerinin ve ağır vasıtaların periyodik bakımları sırasında alınan yağnumunelerinin analizlerini ücretsiz olarak yıllık;

a. Şanzıman yağı için toplam 20 adet

b. Diferansiyel yağı için toplam 20 adet

c. Hidrolik yağı için toplam 20 adet

d. Motor yağları için toplam 150 adet yapmayı kabul ve taahhüt edecektir. Periyodik bakım sırasında yağlardan numune almak için kullanılacak olan yağ numunesi alma setlerini firma ücretsiz verecektir.

Yüklenici analizleri yaptıracağı ASTM D2270, ASTM D2896, ASTM D7843, ASTM D7590, ASTM D5185 standartlarına uygun 3. Taraf Bağımsız Akredite Laboratuvar bilgilerini ihale aşamasında belgelendirecektir.

Yağ numunelerinde test kapsamı yağ tipleri tablosunda belirtilen özelliklere göre ve aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

40°C Viskozite, cSt – ASTM D445

100°C Viskozite, cSt – ASTM D445

TBN, mg KOH/gr – ASTM D2896

Çözünmeyen Renkli Cisimlerin Tayini (MPC Yöntemi) – ASTM D7843

Anti-oksidan Miktarı Tayini (LSV Yöntemi) – ASTM D7590

Aşınma elementleri, ppm (Al,Cr,Cu,Fe,Ni,Pb,Si,Na,Sn,B,Mg,Zn,Ti,Ag,Mo,)(ICP Emisyon Spektrometri yöntemi) – ASTM D5185

Bütün yağ numunelerinin yağ durum analiz ölçümleri, kullanılan yağın temiz hali esas alınarak yapılacaktır. Yağ numunelerinde yağa karışan maddelerin (su, yakıt, antifriz) analizi yapılacaktır. Numuneler, yağları laboratuvara kabulünden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde sonuçlar ve raporlar hazır halde olacaktır. Analizin yapılmasına müteakip sonuçlar yağın ve makinenin durumuna göre yorumlama yaparak rapor haline getirilecektir.

Örnek Rapor Formatı aşağıdaki gibi olmalıdır;

| NUMUNE ANALİZ RAPORU DURUM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FİRMA BİLGİLERİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekipman Bilgileri |  |  |  |  | Yağ Bilgileri ve Yorumlama |  |  |  |  |  |
| Numune Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yaǧın Durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapor No |  |  | 000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numune Kabul Tarihi |  |  | Gün/Ay/Yıl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raporlama Tarihi |  |  | Gün/Ay/Yıl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekipman Ömrü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağ Ömrü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağ Değişimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Yağ Durumu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kin. Viskozite / Kin. Viskozite @100 °C, cSt (ASTM D445) |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Kin. Viskozite / Kin. Viskozite @40 °C, cSt (ASTM D 445) | 0.00-0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Anti-oksidan Miktarı Tayini (ASTM D7590) |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TBN, mg KOH/g (ASTM D2896) | 0.00 - 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Çözünmeyen Renkli Cisimlerin Tayini (ASTM D 7843) | 0.00-0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Sodyum (Na), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Potasyum (K) ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Glikol |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Su, ppm | 0.00 -0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Kirlilik Seviyesi |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Silikon (Si) , ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Kükürt (S), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Klor ( Cl ) |  | 0.00 |  |  |  |  |
| aşınma metalleri |  |  |  |  |  |  |
| Demir (Fe), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Krom (Cr), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Alüminyum (Al), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Bakır (Cu), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Nikel (Ni), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Kurşun (Pb), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Kalay (Sn), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| YAĞ KATKI ELEMENTLERİ |  |  |  |  |  |  |
| Kalsiyum (Ca), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Fosfor (P), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Çinko (Zn), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Molibden (Mb), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Bor (B) |  | 0.00 |  |  |  |  |
| Magnezyum (Mg), ppm |  | 0.00 |  |  |  |  |

YORUM

Yağ Durum Grafikleri ve Yorumlama

Makinenin durumu ile ilgili acil karar gerektiren hallerde söz konusu acil numunenin sonucu numunenin laboratuara kabullünden itibaren en geç 8 (sekiz) saat içinde hazır olacaktır. Analiz raporları posta, faks veya elektronik posta ile gönderilecek olup, acil hallerde sorumlu kişilere telefon ile ulaşılarak bilgi verilecektir. Ürünlerin ölçümü, kontrol ve muayenelerinin yapılıp uygun bulunmasına müteakip kabul ve tesellüm işleri tamamlanmış olacaktır.

MADDE 5 - EĞİTİM:

5.1- İdarenin uygun göreceği tarihler de yüklenicinin teslimini yapmış olduğu ürünler ve doğru kullanımları hakkında eğitim verilecek ve katılan personele eğitim sertifikası verilecektir. Ayrıca kabul görülen ürünlerin doğru kullanımları için kullanım alanlarına ilişkin panolar hazırlanacak olup tüm bu masraflar yükleniciye ait olacaktır.

MADDE6- ŞARTNAMENİN HUKUKİ ŞARTLARI:

6.1- İş bu 6(Altı) madde ve 9(Dokuz) sayfadan oluşan teknik şartname, bir bütün olup, sözleşme imzalandığı takdirde      teknik şartname hükümleri de kabul edilmiş sayılır.

6.2- Şartnamenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıklar Alaşehir Mahkemelerinde çözülecektir.

Ayhan İĞDELİ               			                    Nazmi Can ERTEKİN

İnşaat Mühendisi      			       Makine İkmal Bakım ve Onarım Mdr. V.